| Наименование показателя |
| --- |
|  | Марка В |
| Номинальная масса бумаги площадью 1 м2 г | 80 ±2 |
| Допускаемые отклонения по массе 1 м2, г | от ± 1,5 до ±3,0 |
| Толщина, мкм. | 106±3 |
| Белизна по CIE | 160±3 |
| Непрозрачность, %. не менее | 93,0 |
| Жесткость M.d\C.dmH | 115\50 |
| Шероховатость по Бендтсену, мл/мин | 110-—210 |