|  | Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Строительство – Северо-Запад» |
| --- | --- |

Номенклатура и технические требования ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» к Средствам индивидуальной защиты.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Требование к поставляемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Беруши 3М | пар |  |
| 2 | Ботинки кожаные утеп. с металлическим подноском (разм. с 35 по 47) | пар | Должны соответствовать ТР ТС 019/2011, а именно: - верх обуви –кожа; - подкладка – «дышащий» текстильный материал (лето);искусственный мех до -30 оС (зима) - обувь должна обеспечивать защиту и комплектоваться защитными носками, обеспечивающими защиту от ударов в носочной части энергией не менее 200 Дж; - обувь для защиты от проколов и порезов должна иметь проколозащитную прокладку и обеспечивать сопротивление сквозному проколу - не менее 1200 Н; - внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией 200 Дж должен быть не менее 20 мм; - материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору; - прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 45 Н/см (кроме резиновой и полимерной обуви). Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см; - подошва полиуретан/термополиуретан (от -35оС до +80оС), маслобензостойкая и кислотщелочестойкая, коэффициент трения скольжения по поверхностям должен быть не менее 0,2 |
| 3 | Ботинки кожаные с металлическим подноском (разм. с 35 по 47) | пар |  |
| 4 | Ботинки кож. с металлическим подноском (разм. с 48 по 50) | пар |  |
| 5 | Ботинки кож.утепл. с металлическим подноском (разм. с 48 по 50) | пар |  |
| 8 | Ботинки сварщика с МП (р. С 39 по 47) | пар | Должны соответствовать ТР ТС 019/2011, а именно: - верх обуви –термостойкая кожа (юфть); - подкладка – «дышащий» текстильный материал (лето);искусственный мех до -30 оС (зима) - обувь должна обеспечивать защиту и комплектоваться защитными носками, обеспечивающими защиту от ударов в носочной части энергией не менее 200 Дж; - обувь для защиты от проколов и порезов должна иметь проколозащитную прокладку и обеспечивать сопротивление сквозному проколу - не менее 1200 Н; - внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией 200 Дж должен быть не менее 20 мм; - материал подошвы обуви должен обладать прочностью не менее 2 Н/мм2 и твердостью не более 70 единиц по Шору; - прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 45 Н/см (кроме резиновой и полимерной обуви). Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см; |
| 9 | Валенки обрезин. (разм. с 35 по 47) | пар | Должны соответствоватьТРТС019/2011. |
| 10 | Жилет сигнальный 2-ой класс защиты | шт | Должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014 Цвет фонового материала – оранжевый |
| 11 | Жилет сигнальный 3-ой класс защиты | шт | Должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014 Цвет фонового материала – оранжевый |
| 12 | Жилет сигнальный 2-ой класс защиты, от 60 размера | шт | Должен соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014 Цвет фонового материала – оранжевый |
| 14 | Каска строительная | шт | Должна соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.087-84, ГОСТ 12.4.128-83, а именно: - каски защитные не должны передавать на голову усилие более 5 кН при энергии удара не менее 50 Дж, а при воздействии острых падающих предметов с энергией не менее 30 Дж не должно происходить их соприкосновение с головой; - корпус каски при соприкосновении с токоведущими деталями должен защищать от поражений переменным током частотой 50 Гц напряжением не менее 440 В, а в случае воздействия электрической дуги корпус каски должен обеспечить защиту от термических рисков, не гореть и не плавиться; - каски защитные должны сохранять защитные свойства в диапазоне температур, указанном изготовителем. На каждую каску защитную должна наноситься неудаляемая маркировка (в том числе гравировка, тиснение и др.) или трудноудаляемая этикетка с диапазоном температур, при которых каска может эксплуатироваться, а также уровнем электроизоляционных свойств, символы устойчивости к боковой деформации и брызгам расплавленного металла (если необходимо); - каски защитные должны иметь систему креплений на голове, не допускающую самопроизвольного падения или смещения с головы; - ширина подбородочного ремня должна быть не менее 10 мм, а крепежные механизмы должны разрушаться при усилии не менее 150 Н и не более 250 Н; - боковая деформация каски защитной при испытании допускается не более 40 мм, а остаточная - не более 15 мм; - система регулирования положения каски защитной на голове не должна после наладки и регулировки самопроизвольно нарушаться в течение всего времени использования; - Детали внутренней оснастки должны изготавливаться из прочных и эластичных материалов. Несущая лента (кроме ее затылочной части) должна иметь покрытие из натуральной или перфорированной искусственной кожи или другого пористого материала, защищающего кожу от натирания. Материал должен быть гигроскопичен и не должен вызывать патологических изменений кожи, должен быть устойчивым к действию дезинфицирующих средств; - Внутренняя оснастка каски должна обеспечивать возможность регулирования ее размера, при необходимости использования подшлемника, и не должна допускать перемещение каски при повороте головы и выполнении работ в наклонном положении. Конструкция несущей ленты и амортизатора должна обеспечивать регулирование глубины посадки каски на голове; - Внутренняя поверхность корпуса каски, а также наружная и внутренняя поверхности оснастки должны быть гладко обработаны, а края и кромки притуплены; - Боковые поверхности корпуса каски должны иметь вентиляционные отверстия. Допустимые модели – СОМЗ-55 Favorit Trek и СОМЗ-55 Favorit |
| 15 | Каска ИТР | шт |  |
| 16 | Комбинезон, для маляров, одноразовый | шт | Должны соответствовать ТР ТС 019/2011 |
| 17 | Костюм непромокаемый (линейка начинается с 44 размера) | шт | Костюм состоит и куртки и брюк. Куртка с застежкой на молнии, , капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами на рукавах. Торговая марка “ WPL”, серия «Посейдон» |
| 18 | Костюм рабочий (х/б под костюм сварщика) | шт | Костюм мужской рабочий для защиты от общепроизводственных загрязнений выполнен из плотной 100%хлопковой ткани, присутствие синтетических элементов не более 15%. Состоит из куртки и брюк. Куртка прямая с застежкой на петли и пуговицы. Рукава с защитными накладками в области локтей. Брюки с передними накладными карманами и защитными накладками в области колен. (Ткань «Диагональ» не предлагать) |
| 19 | Костюм сварщика утепленный | шт | Плотная парусина с огнеупорной пропиткой, спилковые накладки, утепляющая подкладка куртки и брюк. Материал: брезент (парусина полульняная) с огнеупорной пропиткой пл. 520 г/м2. Накладки кожевенный спилок, подкладка: 100% хлопок. Утеплитель: куртка трехслойный ватин, брюки - двухслойный ватин. разм. |